## Slide 1
Resumen
Polianilinas dopadas con ácido clorhídrico (HCl) y dodecilsulfato (DS) fueron sintetizadas utilizando un mecanismo de polimerización oxidativa, utilizando persulfato de amonio (APS) como oxidante. Los estados de oxidación de los materiales sintetizados fueron caracterizados mediante una prueba de cambio de color para determinar el pH al que ocurre el proceso dopaje/dedopaje. Estos polímeros fueron sometidos a espectroscopia de impedancia electroquímica, conductividad eléctrica por el método de cuatro puntas y pruebas de carga y descarga para evaluar su aplicación como electrodos para supercapacitores.
Objetivo
Determinar el efecto de la relación molar en polianilinas dopadas con dodecilsulfato y ácido clorhídrico sobre la capacitancia específica en electrodos para supercapacitores.
DISEÑO DE POLIANILINAS PARA APLICACIÓN EN ELECTRODOS PARA SUPERCAPACITORES
Introducción
Referencias
Metodología
Muestra | Anilina (moles) | P1 (moles) | APS (moles) | HCL (moles)
PAni-P1 | - | 0.0028 | 0.00336 | -
PAni-HCl | 0.0028 | - | 0.00336 | 0.0028
COP 1-1 | 0.0028 | 0.0028 | 0.00672 | 0.0028
COP 1-2 | 0.0056 | 0.0028 | 0.01008 | 0.0056
COP 1-3 | 0.0084 | 0.0028 | 0.01344 | 0.0084
COP 1-4 | 0.0112 | 0.0028 | 0.0168 | 0.0112
La polianilina es uno de los polímeros electroconductores (PCE) más estudiados hasta la fecha debido a su bajo costo, facilidad de síntesis y estabilidad [2]. La alta movilidad de los electrones por los enlaces conjugados dentro de las macromoléculas es responsable por la elevada conductividad [1], por la cual los PCE son candidatos para la fabricación de dispositivos de almacenamiento de energía como supercapacitores [3].
A. Moya, A. Sánchez, C. Hernández, J. Olmedo, A. Domínguez, A. Zaragoza
Muestra | Capacitancia específica (F g-1)
PAni-P1 | 25.73
PAni-HCl | 111.45
1-1 | 54.89
1-4 | 96.16
Agradezco a CIMAV, ITCH, a mis compañeros de Laboratorio de Química de Polímeros, a Rodolfo Villarreal, a la Dra. M.T. Ochoa, al Dr. José L. Espinoza y al Ing. Luis De La Torre por su valiosa colaboración a este trabajo.
Conclusiones
Muestra | Conductividad (S cm-1)
PAni-P1 | 0.1694
PAni-HCl | 0.512
1-1 | 0.2468
1-2 | 0.001487
1-3 | 0.0006433
1-4 | 0.5998
Con este estudio se determinó que al dopar la polianilina con HCl y DS, el material adquirió capacitancia específica proporcional a la cantidad de cada dopante presente, por tanto, se concluye que el dopaje con HCl otorgó mejores resultados para ser aplicado en supercapacitores.
[1] Lota et al., Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2004, 65, 295-301.
[2] Rodrigues et al., European Polymer Journal, 2002, 38, 2213-2217.
[3] Vangari et al., Journal of Energy Engineering, 2012, 139, 72-79.
Agradecimientos
Resultados
DS
HCl
Fig. 1. Diagrama de Ragone.
Fig. 2. Supercapacitor faradáico.
Fig. 3. Ruta de síntesis.
Tabla 1. Relación en moles de los reactivos.
Fig. 4. Cambio de color dopaje/dedopaje.
Tabla 2. Capacitancia específica.
Fig. 5. Espectro de impedancia.
Tabla 3. Conductividad.
Fig. 6. Carga/descarga galvanoestática.