## Slide 1: Elaboración de un dispositivo electrónico a partir de nanohilos de óxido de zinc
JUSTIFICACIÓN: Actualmente, las nanofibras de óxido de zinc se han colocado por delante de (nanotubos de carbón y nanocables de silicio) en la categoría de los nanomateriales debido a sus notables propiedades semiconductoras, piezoeléctricas y fotoconductoras. [1] Los nanogeneradores aprovechan las propiedades piezoeléctricas y semiconductoras de las nanoestructuras de óxido de zinc, que producen pequeñas cargas eléctricas cuando se flexionan. [2]
METODOLOGÍA:
Preparación de nanohilos de óxido de zinc
2. Preparación del polímero
Depósitos por Sputtering para apilamiento de películas delgadas
Centro de Investigación en
Materiales Avanzados
Karen Alejandra Guereque Granados
M.C. José Trinidad Holguín Momaca
Dr. Sion Federico Olive Méndez
RESUMEN: Se realizó un apilamiento de películas delgadas sobre un polímero específico para la elaboración de un dispositivo electrónico con propiedades piezoeléctricas debido a los NHs ZnO. Se colocaron contactos de Galio para realizar la medición de corriente.
Instituto Tecnológico de
Chihuahua
Figura 4. Diseño del dispositivo electrónico
200 nm
50-100 nm
200 nm
Contacto
Ga
AGRADECIMIENTOS:
Wilber Antunez. (Laboratorio de microscopía electrónica de barrido)
Roal Torres (Preparación de muestras)
RESULTADOS:
CONCLUSIONES:
El crecimiento de NHs ZnO sobre un sustrato de Si/Au es complicado pero posible por la técnica VLS.
Es posible realizar el depósito y apilamiento de películas delgadas sobre un polímero (cinta Kapton) con las condiciones de depósito de la tabla 1. Al tratarse de un proceso largo se debe tener extremo cuidado en cada paso de la metodología.
El dispositivo puede tener varias aplicaciones aprovechando las propiedades piezoeléctricas y flexibilidad de nuestros materiales.
Zn Si/Au
Figura 1. Crecimiento de NHs ZnO por técnica VLS
Solución: 1 mL Et-OH/NHs ZnO
Ultrasonido: 15 min
Cinta Kapton
Ar
O 2
Depósitos realizados a 25°C |  | 
Potencia (W) | Tiempo (min) | Espesor (nm)
30 | 33 | 30
60 | 55 | 100
120 | 65.45 | 200
Cámara de deposición
Pantalla fluorescente
Precámara
Controlador del RHEED
Controlador de vacío
Fuentes RF
Fuentes DC
Tabla 1. Condiciones de depósito para Cu
Figura 2. Dispersión de nanohilos de óxido de zinc.
REFERENCIAS:
[1] Sandra Milena Camargo Silva, et.al, Fabricación de nanofibras de TiO2/ZnO para aplicaciones de almacenamiento de energía.
[2] Quesada, A. B. (01 de Marzo de 2007). Nanotecnología. Recuperado el 30 de Junio de 2017, de https://nanotecnologia.fundaciontelefonica.com/2007/03/01/nanogeneradores-piezoelectricos/
Figura 4. Sputtering
Se colocó cinta kapton sobre un polímero flexible termoformable
Se colocó NHs ZnO gota a gota; con ayuda de una lámpara se evaporo Et-OH.
Fue necesario contar con una cámara de nitrógeno dentro la precámara para evitar la oxidación de Cu
Figura 7. Micrografía tomada en SEM. NHs de óxido de zinc dispersos sobre sustrato de silicio.
Dispersión y distribución de NHs ZnO de 1 mL de solución sobre sustrato de Si
Figura 5. Micrografía tomada en SEM. a)Crecimiento de nanohilos de óxido de zinc sobre sustrato de Si/Au. b) Gotas de Au sobre NHs ZnO c) EDS de NHs comprobando composición.
a)
b)
Figura 8. Micrografía tomada en SEM. Calibración de cobre, espesor promedio 31.9 nm.
Espesor de película delgada de cobre para la calibración fue en promedio 31.9 nm
Se muestra apilamiento de películas delgadas sobre polímero termoformable/ cinta Kapton
TRABAJO A FUTURO:
Realizar la medición del voltaje generado por el dispositivo electrónico.
Mejorar las condiciones de trabajo en el horno para facilitar el crecimiento de NHs ZnO por VLS
Figura 9. Micrografía tomada en SEM. Apilamiento de películas delgadas para elaboración de un dispositivo electrónico
Gotas de Au
Polímero termoformable
Cinta Kapton
Apilamiento de películas delgadas
Contacto de Ga
Calibración
c)